Введение

Резьбовой герметик TS200 является однокомпонентным, тиксотропным, маловязким, низкопрочным, анаэробным герметиком для трубных резьбовых соединений. Он разработан для  фиксации и уплотнения металлических труб и фитингов. Продукт отверждается при локализации между плотно прилегающими металлическими поверхностями при отсутствии воздуха.

Типичные применения

В основном используется для уплотнения и фиксации системы питания высокого гидравлического давления с конической резьбой М36 (нормальная трубная резьба NPT). Продукт не будет загрязнять или заклинивать гидравлические и пневматические фитинги и может использоваться на поверхностях, слегка покрытых маслом.

Типичные свойства неотвержденного материала

Типичное значение  Диапазон

Внешний вид            Пурпурная жидкость

Материал основы        Метакрилат

Вязкость (мПа.с)

(GB/T2794-1995)

Вискозиметр Брукфильда RVT

3# Spinder 2,5 об/мин          14000       9000-20000

Удельный вес (г/см3)        1,05

(GB/T13354-1992)

Температура вспышки (°C)                   >93

(SH/T0733-2004)

Макс. диаметр резьбы                         M36

Схватывание (ч)                                     4

Типичные характеристики отвержденного материала

Полное время отверждения при комнатной  температуре (ч)                                                24

Макс. давление герметизации (МПа)             69,5

Усилие при демонтаже                                среднее

Время герметизации под давлением         среднее

Рабочая температура (°C)                         -50-150

Стойкость к воздействию химикатов/растворителям

Старение при нижеуказанных условиях и тестирование при 22°C

Температура

Растворитель        (°C)        % начальной прочности

100ч 500ч 1000ч

Моторное масло      125          100   100    100

Этилированный

бензин                       22          100    100     95

Этанол                       22          100    100     90

Ацетон                      22          100     95      95

Вода/Гликоль           87           100   100    100

(50%/50%)

Инструкции по применению

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Осуществить сборку обычным способом и оставить на достаточное количество для отверждения.

Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

Примечание

Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не заливать обратно оставшийся после использования материал в оригинальный контейнер.

Продукт не рекомендуется для использования в чистом кислороде и/или системах, обогащенных кислородом. Не рекомендуется для применения на пластике.

Хранить вдали от детей.

Продукт содержит акриловую кислоту и метакрилатный эфир, который может оказывать раздражающее воздействие на кожу и глаза.  Рекомендуется использование в хорошо вентилируемом месте.

В случае контакта с глазами или кожей незамедлительно промыть водой. Если симптомы сохраняются, сразу же обратиться к врачу.

Подробную информацию смотреть в паспорте безопасности материала.

Упаковка

Позиция №:TS200, 50 мл бутылка

Позиция №:TS200, 250 мл бутылка

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от 8 до 28°C.

Срок годности продукта: 24 месяца.