Введение

Резьбовой герметик TS300 является однокомпонентным, высоковязким, среднепрочным, быстро отверждаемым анаэробным герметиком  для трубных резьбовых соединений. Он используется для уплотнения резьб труб при жестких рабочих условиях или для  больших зазоров.

Типичные применения

В основном используется для уплотнения резьбы труб из нержавеющей стали либо уплотнения конической/прямой трубной резьбы диаметром менее M80.

Типичные свойства неотвержденного материала

Типичное значение  Диапазон

Внешний вид            Желтая жидкость

Материал основы        Метакрилат

Вязкость (мПа.с)

(GB/T2794-1995)

Вискозиметр Брукфильда RVT

Spinder №6 2,5 об/мин    100000        70000-130000

20 об/мин      24000         16000-33000

Удельный вес (г/см3)        1,10

(GB/T13354-1992)

Температура вспышки (°C)                   >93

(SH/T0733-2004)

Макс. диаметр резьбы                         M80

Схватывание (ч)                                     <1

Типичные характеристики отвержденного материала

Полное время отверждения при комнатной  температуре (ч)                                                24

Макс. давление герметизации (МПа)             65

Усилие при демонтаже                                среднее

Время герметизации под давлением     мгновенное

Рабочая температура (°C)                         -50-150

Стойкость к воздействию химикатов/растворителям

Старение при нижеуказанных условиях и тестирование при 22°C

Температура

Растворитель       (°C)         % начальной прочности

100ч 500ч 1000ч 5000ч

Моторное масло    125            85      85     75      75

Этилированный

бензин                      22           100    100     95      95

Этанол                      22            95      95     95      95

Ацетон                       22            95      95     95      95

Вода/Гликоль            87           100     85     85      85

(50%/50%)

Инструкции по применению

Для обеспечения наилучших эксплуатационных характеристик поверхности должны быть чистыми, сухими и не содержать смазку. Продукт должен наноситься на поверхность в достаточном количестве для заполнения всех соединяемых резьб. Осуществить сборку обычным способом и оставить на достаточное количество для отверждения.

Перед использованием тщательно встряхнуть продукт.

Примечание

Во избежание загрязнения неиспользованного продукта не заливать обратно оставшийся после использования материал в оригинальный контейнер.

Продукт не рекомендуется для использования в чистом кислороде и/или системах, обогащенных кислородом. Не рекомендуется для применения на пластике.

Хранить вдали от детей.

Продукт содержит акриловую кислоту и метакрилатный эфир, который может оказывать раздражающее воздействие на кожу и глаза.  Рекомендуется использование в хорошо вентилируемом месте.

В случае контакта с глазами или кожей незамедлительно промыть водой. Если симптомы сохраняются, сразу же обратиться к врачу.

Подробную информацию смотреть в паспорте безопасности материала.

Упаковка

Позиция №:TS300, 50 мл бутылка

Позиция №:TS300, 250 мл бутылка

Хранение

Хранить в прохладном и сухом месте в невскрытых контейнерах при температуре от 8 до 28°C.

Срок годности продукта: 24 месяца.